INSTITUT  POLYTECHNIQUE  DE  GRENOBLE

GRENOBLE INP

Année Universitaire 2007/2008

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE

[ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de la Thèse par le Doctorant

et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des Thèses du Service Central de Scolarité à une liste pré-établie de destinataires ]

Toutes les rubriques mentionnées doivent être obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Doctorant.

M Puech Sylvain soutiendra le 15 avril 2008 à 10h30 à l'ENSIEG Campus de St Martin d'Hères salle C06 une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Science et Génie des Matériaux intitulée : Elaboration, caractérisation structurale et mise en forme d'alliages de magnésium vitreux .

Thèse préparée dans le laboratoire SIMAP / GPM2, sous la direction conjointe de M J.J. Blandin et J.L. Soubeyroux.

RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)

La structure amorphe des verres métalliques leur confère à la fois des propriétés mécaniques élevées à température ambiante, de hautes duretés et limites élastiques, un grand domaine de déformation élastique, mais aussi des capacités de mise en forme intéressantes, dans leur domaine de liquide surfondu. Du fait de leur état hors d'équilibre, une cristallisation peut se développer lors d'un traitement thermique et conduire à la formation d'un composite, verre/cristallites, dont les propriétés sont modifiées.

On s'intéresse dans cette thèse à la famille des verres métalliques massifs base Mg, principalement dans le système Mg-Cu-TR (TR = Terre Rare) : depuis leur élaboration par injection dans un moule de cuivre, en passant par leur caractérisation structurale, par DSC, diffraction de rayons X et microscopie, leur caractérisation mécanique, principalement par compression, dans leur état amorphe et partiellement cristallisé, jusqu'à leur mise en forme par extrusion.

Des échantillons sont obtenus sous la forme de barreaux et présentent une structure amorphe sur des diamètres atteignant les 9mm. A température ambiante, malgré un comportement macroscopique fragile, des limites à rupture en compression supérieures à 800MPa peuvent être mesurées. Aux alentours de la température de transition vitreuse, soit vers 150°C, une grande capacité de mise en forme est mise en évidence, associée à des écoulements Newtoniens et des viscosités faibles. D'une manière générale, la cristallisation détériore les propriétés mécaniques du verre, notamment par une fragilisation à température ambiante et par une dégradation progressive des capacités de mise en forme à haute température. La grande stabilité thermique du verre permet tout de même de conserver un état amorphe lors des opérations de mise en forme et autorise la création de multi-matériaux verre métallique/alliage léger.

MEMBRES DU JURY

Mme. Patricia Donnadieu		SIMAP INP Grenoble

M. Yannick Champion		CNRS Vitry sur Seine

M. Thierry Gloriant		INSA de Rennes

M. Stéphane Gorsse		ENS Chimie Physique Bordeaux

M. Jean-Louis Soubeyroux		CNRS Grenoble

M. Jean-Jacques Blandin		SIMAP INP Grenoble

Fait à Grenoble, le  10 Avril 2008

Institut Polytechnique de Grenoble - 46, avenue Félix Viallet - 38031 GRENOBLE CEDEX 1