INSTITUT  POLYTECHNIQUE  DE  GRENOBLE

GRENOBLE INP

Année Universitaire 2007/2008

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE

[ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de la Thèse par le Doctorant

et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des Thèses du Service Central de Scolarité à une liste pré-établie de destinataires ]

M MARLAUD Thorsten soutiendra le 28/04/2008 à 14h à PHELMA/ENSEEG dans l’amphithéâtre (1130 rue de la Piscine, Domaine Universitaire, Saint Martin d’Hères) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Science et Génie des Matériaux  intitulée : Microstructures de précipitation et mécanismes de corrosion feuilletante dans les alliages d’aluminium de la série 7000 à très hautes caractéristiques mécaniques.

Thèse préparée dans le laboratoire SIMaP , sous la direction conjointe d’Alexis DESCHAMPS et de Bernard BAROUX.

RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)

Ce travail s’attache à faire progresser la compréhension des mécanismes de corrosion feuilletante des alliages 7000, en cherchant à identifier le rôle des principaux éléments d’alliage. Pour cela nous avons caractérisé finement les états de précipitation d’un grand nombre de microstructures, comme la composition des précipités durcissants nanométriques et de la matrice, par ASAXS et 3DAP. En parallèle, nous avons développé de nouvelles techniques électrochimiques permettant de quantifier la sensibilité de ces mêmes microstructures à la corrosion feuilletante. Les résultats de l’étude mettent en évidence l’existence de deux mécanismes de corrosion : endommagement par dissolution intergranulaire et par rupture intergranulaire, dont la prédominance dépend de la composition de l’alliage et du traitement thermique. Nous proposons une explication au comportement en corrosion des différentes microstructures, faisant intervenir la composition chimique des différentes entités microstructurales.

MEMBRES DU JURY

M. Roland OLTRA,		 		Université de Dijon, Rapporteur

M. Michel PEREZ,			 	INSA de Lyon, Rapporteur

M. Eric ANDRIEU,		 		INPT, Examinateur

M. Christine HENON,		 	Alcan CRV, Examinateur

M. David DELAFOSSE,		 	ENSM, Examinateur

M. Williams LEFEBVRE,		 	Université de Rouen, Examinateur

M. Alexis DESCHAMPS,		 	Grenoble-INP, Directeur de thèse

M. Bernard BAROUX, 			Grenoble-INP, Co-encadrant

Fait à Grenoble, le  16 Avril 2008

Institut Polytechnique de Grenoble - 46, avenue Félix Viallet - 38031 GRENOBLE CEDEX 1